배토자재(모래) 시방서

1. 물품의 납품은 각 품목별 발주일로부터 기일을 준수하여야 한다.

2. 납품인도조건은 운반 및 물품하차 포함 조건임.

3. 납품 장소는 국가보훈처88골프장 코스관리팀 지정장소로 한다.

4. 모래는 품목별 사양서에 따라 물품규격 및 토양성분 내역기준에 합당한 것이어야 하며, 지정한 공정규격 이상으로, 당사 검수자의 모래 검사에 충실히 이행하여야 한다.

5. 모래는 납품조건에 따라 차질 없이 납품하여야 하며, 납품조건에 미달하여 당사의 검수자의 확인을 받지 않은 모래는 전량 납품자의 비용으로 반출하여 재 납품하여야 한다.

(계약 후 당사에 납품 시 입찰 참가를 위해 코스관리팀에 제출한 샘플과 같거나 또는 동등 이상의 품질을 납품하여야 함.)

6. 납품 시 상․하차 배송비 비용은 납품업체에서 부담하여야 하며, 당사의 검수자가 지정한 장소에 하차하여야 한다.

7. 기타사항

가. 계약기간 중 계약상대자의 인적․물적 사고로 인한 모든 민․형사상 책임은 당사자가 책임지고 해결하여야 한다.

나. 기타 이견 발생 시 당사의 의견에 따라야 하며, 위 조건을 이행치 않아 수반되는 모든 책임은 계약상대자의 책임으로 한다.

다. 납품 시 차량총중량(모래포함) 및 공차중량 발급증(상차일 및 시간 표기)을 첨부하여야 한다.

배토자재(모래) 품목별 사양서

□	페어웨이 배토사 및 그린사

1. 골프장의 배토목적에 적합한 자재로서 골프장 및 잔디에 규제된 농약의     성분이 검출되지 아니한 자재

※ 농약관리법에 의하여 잔디에 고시되어있는 품목성분 이외

2. 투수성이 양호한 강에서 생산된 자재(마사모래 납품불가)

3. 생산지역에서 체(Sive)로 체가름하고 물로 세척하여 토분을 제거한 자재

❍ 페어웨이 배토사 : 2.3mm ∼ 2.5mm체가름

※ 강 사(국내산)

❍ 그린 배토사 : 1.5mm체가름

※ 강 사(국내산)

❍ 입경 : 0.25mm ∼ 1.0mm의 입자가 60% 이상인 자재

4. 잔디에 유해한 화학물질(8대 중금속) 및 잡초종자가 혼입이 없는 자재로서, 생산지에서 심토를 채취한 양호한 자재

❍ 입경분석표 및 시험성적서는 샘플과 함께 사전 제출

5. 회사에 제시한 자재샘플과 동일하거나 제시한 견본품보다 우수하다고   판단되는 자재로서, 점토(Clay) 및 Silt함량이 과다하게 많거나 부적합한  자재는 반입되었더라도 계약자 부담으로 즉시 회사 외 지역으로 공급자 부담 하에 반송 조치해야함.

6. 자재 야적은 계약자 부담으로 하며 적재장소 및 방법은 회사(88CC)의      지시에 따르며, 반입과 동시에 야적 될 수 있도록 장비조치

7. 기  타

❍ 운반 및 하차 포함 조건임

❍ 발주일로부터 30일내 납품 조건임

□	소토사

1. 규  격 : 5호와 6호 혼합사 또는 5.5호사

2. 생산지 : 국내산(강사)(해사 또는 해사 혼합사는 납품 불가)

3. 품  질 : 소토사내 이물질(자갈, 분진 등)이 없는 균일한 제품

4. 필수사항

① 선별작업 필수(입경이 불분명한 모래는 입고 불가)

② 분진이 다량 함유된 모래 납품 불가.

⇨ 낙찰자는 납품시 분진 다량 함유 모래로 당사의 검수에 의거 판명될 경우 전량 반품하고 합격품으로 대체하여 납품하여야 함.

5. 기  타

- 운반 및 하차 포함 조건임

- 발주일로부터 30일내 납품 조건임

- 납품시 야적 장비는 계약자 조치

- 납품전 88골프장 사내 샘플을 반드시 확인할 것

□	벙커규사

1. 규  격 : 0.4 ~ 1.5mm(입경분석표 사전제출)

2. 생산지 : 국내산

3. 품  질 : 규사 내 이물질(자갈, 분진 등)이 없는 균일한 제품

4. 기  타

- 운반 및 하차 포함 조건임

- 발주일로부터 30일내 납품 조건임

- 납품시 야적 장비는 계약자 조치

- 납품전 88골프장 사내 샘플을 반드시 확인할 것

□	제설용 모래

1. 규  격 : 7mm 이하 강사

2. 생산지 : 국내산

3. 품  질 : 모래내에 이물질(자갈 등)이 없는 제품

4. 기  타

- 운반 및 하차 포함 조건임

- 발주일로부터 30일내 납품 조건임

- 납품시 야적 장비는 계약자 조치

- 납품전 88골프장 사내 샘플을 반드시 확인할 것